

# MasterTop® CС 714

**Средство для последующего ухода за бетоном**



## ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

MasterTop CС 714 – готовый к использованию высококачественный запечатывающий материал для последующего ухода за бетоном, в том числе цветным.

MasterTop CС 714 образует на поверхности бетона мембрану, которая запечатывает поры и препятствует интенсивному испарению воды из бетона, что обеспечивает гидратацию цемента в оптимальных условиях. В результате повышается прочность, износостойкость, непроницаемость и морозостойкость бетона, снижает его пыление при абразивных нагрузках и трещинообразование.

*Примечание: Мембрану, которую образует данный материал очень трудно удалить. Если планируется устройство следующих слоев по поверхности, покрытой MasterTop CС 714, рекомендуется перед его применением провести тест на адгезию с ним следующих слоев.*

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

MasterTop CС 714 предназначен для последующего ухода за:

* свежеуложенной бетонной поверхностью;
* бетонными полами, упрочненными *цветными* материалами MasterTop;
* ремонтными материалами при ремонте и восстановлении бетонных конструкций.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

* Простота последующего ухода за свежеуложенным бетоном;
* Легкость нанесения с помощью распылителя или валика;
* Может использоваться на горизонтальных и вертикальных поверхностях с гладкой или шероховатой фактурой, внутри и снаружи помещения;
* Снижает риск образования трещин и пыления бетона;
* Облегчает уборку и очистку бетонной поверхности.

## ОГРАНИЧЕНИЯ

MasterTop CС 714 не рекомендуется использовать:

- для ухода за архитектурным или антистатическим бетоном;

## РАСХОД

Расход MasterTop CС 714 зависит от структуры и пористости поверхности и составляет максимально 1 литр на 8 – 10 м2.

## УПАКОВКА

MasterTop CС 714 поставляется:

в канистрах по 20 л, на поддоне 440 л;  в бочках по 200 л, на поддоне 800 л.

## СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить материал в сухом закрытом прохладном помещении, не допускать его замораживания и защищать от огня.

Гарантийный срок годности материала в закрытой неповрежденной оригинальной упаковке при соблюдении условий хранения 24 месяца.



# MasterTop® CС 714

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатель** | **Значение** |
| Физическое состояние | жидкость |
| Цвет | желтоватый |
| Плотность при 20°С | 0,83 – 0,86 кг/л |
| Содержание сухого вещества | 11 – 13% |
| Вязкость при 20°С, воронка Форд №4 | 25 – 50 секунд |
| Растворимость | в растворителях |
| Температурный интервал сохранения свойств | от – 4 до + 50°С |
| Температура использования | более + 5°С |
| Время высыхания при 20°С | от 1 до 3 часов |
| Эффективность ухода по CEN TS 14754-1 | > 80% после 72 часов |
| Токсичность | содержит растворители |
| *Примечание: Приведенные данные основаны на результатах лабораторных испытаний, поэтому возможны определенные разумные отклонения.* | |

**УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

Бетонная поверхность, на которую наносится MasterTop CС 714, должна быть чистой и влажной, но без свободной воды (луж). Если поверхность бетона высохла ее необходимо увлажнить до нанесения материала.

*Примечание: Бетон очень быстро сохнет при высокой температуре, низкой влажности, сквозняках и воздействию прямых солнечных лучей.*

MasterTop CС 714 необходимо наносить сразу, как только бетон набрал достаточную прочность, чтобы выдержать данную обработку без повреждения.

Оптимальное время применения материала при стандартных условиях от 1,5 до 3 часов после укладке бетона.

При использовании опалубки наносить материал на поверхность сразу после удаления опалубки.

При уходе за бетонными полами с упрочненным верхним слоем MasterTop необходимо наносить MasterTop CС 714 сразу после окончания обработки пола.

При работе в закрытых помещениях необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

MasterTop CС 714 наносится на поверхность свежеуложенного бетона тонким равномерным слоем с помощью распылителя (садового или промышленного типа) или валика. Сразу после нанесения MasterTop CС 714, до его высыхания, поверхность бетона становится блестящей, что способствует его равномерному нанесению.

*Примечание: Очень важно наносить материал равномерно и не превышать рекомендуемого расхода, т.к. это может привести к изменению однородности цвета поверхности и появлению пятен из-за неравномерного высыхания бетона!*

*Более равномерное нанесение средства по уходу обеспечивается с помощью распылителя.*

## ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Для очистки инструментов используйте такие растворители, как толуол или ксилол. Работайте с необходимыми предосторожностями и обеспечьте хорошую вентиляцию.

*Примечание: Не используйте сжатый воздух для сушки инструментов влажных от растворителя.*

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт огнеопасен. Держать отдельно от источников воспламенения и открытого огня.

MasterTop CС 714 содержит растворители. Работать с материалом в хорошо проветриваемом помещении. Не вдыхать пары материала. Не допускайте контакта с глазами и с кожей. При контакте с глазами и кожей немедленно промыть большим количеством



# MasterTop® C 714 С

воды и обратиться к врачу, предоставив информацию о свойствах материала. Держать продукт вне досягаемости для детей. При работе использовать защитные перчатки, защитную одежду и средства защиты глаз и дыхания. После применения тщательно закрывать упаковку.

Информация технического описания основана на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании. Указанные данные рассматриваются только как общее руководство – для более подробной консультации или обучения обращайтесь в службу технологической поддержки компании ООО «БАСФ Строительные системы».

Так как мы не имеем возможности контролировать процесс нанесения и условия эксплуатации, мы несем ответственность только за качество материала и гарантируем его соответствие нашим стандартам. Компания не несет ответственности за дефекты, полученные в результате некорректного применения данного продукта. Поскольку производство материалов периодически оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает актуальность.

Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас действующего на данный момент технического описания.

**г.Ташкента ул.Навои 18 B**

Тел: +998(99)878-38-84

www.Ustamaster.uz