

# MasterGlenium 774S

**Понижающий воду суперпластификатор для реопластичных бетонных растворов, на основе поликарбоксилатэфирной смолы, обеспечивающий**

**высокий набор сил ранней прочности.**

## Описание

MasterGlenium 774S представляет собой композит поликарбоксилатов эфира и реагентов, не содержащих хлора, ускоряющих схватывание и твердение бетона.

Применение добавки с высокими реодинамическими характеристиками позволяет создавать бетонные смеси с исключительно высокими укладочными свойствами, ускоренным протеканием реакции гидратации цемента для набора сил ранней прочности и получения бетона стабильно высокого качества.

## Область применения

* Готовый товарный бетон и места массивной заливки;
* Места заливки бетона с интенсивной арматурой и закачкой бетона насосами;
* При транспортировке бетона на длительные расстояния; • Отсутствие риска сегрегации и растекания; • Заливка бетона в условиях холодного климата;
* При изготовлении железобетонных конструкций и напряженных бетонных конструкций, где наибольшее значение имеют: раннее твердение и быстрый набор сил ранней прочности.

## Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Цвет:  | Прозрачный  |
| Консистенция:  | Жидкая  |
| Содержание ионов хлора:  | < 0,01%  |

**Расход**

Рекомендуемый расход добавки MasterGlenium 774S составляет 0,8 – 1,5 % от веса цемента.

Рекомендованные выше дозировки могут быть изменены в зависимости от конкретных условии на стройплощадке.

## Преимущества

* Снижает потребность пропарки при изготовлении готовых бетонных конструкций;
* Сильно понижает содержание воды в смеси;
* Увеличивает рабочие характеристики;
* Способствует высокому набору сил конечной прочности;
* Легко закачивается;
* Создает более прочную, водонепроницаемую структуру бетона; • Увеличивает срок службы бетонных конструкций;
* Способствует более легкому снятию форм заливочной опалубки.

## Применение

Добавка MasterGlenium 774S представляет

собой готовую к применению жидкую добавку,

# MasterGlenium 774S

которая добавляется в бетон вместе с водой для затворения смеси.

Пластифицирующий эффект или водопонижение будет сильнее, если материал добавляется в бетон после добавления в бетонный миксер 50-70% воды для смешивания.

## Совместимость

Добавка MasterGlenium 774S является полностью совместимой со всеми типами цемента и воздухововлекающими реагентами на основе винзоловой смолы, соответствующими требованиям стандартов: ASTM и UNI.

## Упаковка

MasterGlenium 774S поставляется в кубовых емкостях (1000 кг), и на разлив.

## Хранение



Добавку MasterGlenium 774S необходимо хранить в местах, где температура не опускается ниже отметки 0°С.

В случае замораживания материала, необходимо разморозить добавку при плюсовой температуре и затем подвергнуть ее тщательной агитации до полного восстановления первоначальной консистенции. Срок хранения материала составляет около 12 месяцев.

Несмотря на то, что вся предоставленная в техническом описании информация является правдивой, точной и сочетает в себе проверенные данные и весь накопленный опыт, компания не несет никакой ответственности за применение материала не по

назначению, за предоставленные технические рекомендации, и за действия наших представителей или дистрибьюторов.

**Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.**